# Лак АУ паркетный

ТУ 2311-349-05800142-2010

#### Описание:

Раствор алкидно-уретановой смолы в органических растворителях с добавлением сиккатива и функциональных добавок.

#### Область применения:

Применяется для покрытия паркета и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений типа А-В. Лак можно наносить на металлические и другие поверхности, ранее окрашенные алкидными и алкидно-уретановыми эмалями и грунт-эмалями.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Показатель |
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее | 20 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5) °С, с | 80-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 42 |
| Время высыхания до степени 3, ч, не более: при температуре (20±2)°С при температуре (60±2)°С | 4  1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее | 0,25 |

#### Свойства:

Обладает отличными декоративными и защитными свойствами, устойчив к действию воды и растворов моющих средств. Лак можно наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными и алкидно-уретановыми ЛКМ.

#### Растворитель:

Ксилол, сольвент или смесь одного из них с уайт-спиритом (нефрасом - С4-155/200) в соотношении 1:1

#### Расход:

110-130 г/м2.

#### Фасовка:

50кг, 20кг.

#### Хранение:

В плотно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.