# Эмаль ПФ-266

ТУ 2312-314-05800142-2008

#### Описание:

Суспензия пигментов, наполнителей и функциональных добавок в алкидном лаке с добавлением сиккатива и растворителя.

#### Область применения:

Применяется для покрытия предварительно подготовленной поверхности окрашенных и неокрашенных деревянных полов внутри жилых и общественных помещений типа А-В.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Желтокоричневая | Краснокоричневая | “Золотая охра” |
| Блеск %, не менее: | 50 | 50 | 50 |
| Условная вязкость при температуре (20±0,5)° С, с | 70-90 | 70-100 | 70-90 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре   (20±2)°С, ч, не более | 24 | 24 | 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ  (маятник А) усл. ед., не менее | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 110 | 110 | 110 |

#### Свойства:

Образует твердое износостойкое покрытие с высокими прочностными характеристиками: устойчивость к удару, действию воды и синтетических моющих средств.

#### Растворитель:

Уайт – спирит, растворитель ТС-1.

#### Расход:

110-180 г/м2.

#### Фасовка:

50кг, 20кг, 2,7кг, 1,9кг, 0,9кг.

#### Хранение:

В плотно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

#### Цвета:

Желто-коричневый, “золотая охра”