**Грунтовка ГФ-021 “Экспресс” (тиксотропная)**

ТУ 2312-283-05800142-2011

**Область применения:**

Грунтовка ГФ-021 Экспресс предназначена для грунтования металлических поверхностей различного назначения с повышенными требованиями к времени высыхания. Грунтовка совместима с различными эмалями. Применяется в следующих системах покрытий: алкидных с различными модификациями, акриловых, нитроцелюлозных, поливинилхлоридных, сополимервинилхлоридных. Так же может применяться как самостоятельное покрытие.

**Описание продукта:**

Грунтовка ГФ-021Экспресс – представляет собой суспензию пигментов и функциональных наполнителей в алкидном пленкообразующем веществе, образующая после высыхания однородную матовую защитную пленку.

**Основные свойства:**

* барьерная и ингибиторная защита
* отличная адгезия
* короткое время высыхания – 1 час при 20°С
* устойчива к воздействию температур от минус 45 до плюс 60°С
* устойчива к действию нитроэмали
* может служить самостоятельным покрытием – срок эксплуатации не менее 3 лет\*.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Показатель |
| Доля нелетучих веществ, % по массе по объему | 65±3  44±3 |
| Плотность, г/см3 | 1,35 |
| Теоретический расход (40 мкм) | 95г/м2 (14,2 м2/л) |
| Практический расход | с  учетом соответствующих факторов потерь |

*\*Заключение АНО “Сертификационный центр “ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары”*

**Растворитель:**

Уайт-спирит, ксилол, сольвент и их смеси

**Расход:**

95г/м2

**Фасовка:**

50л, 20л.

**Хранение:**

В сухом помещении при температуре от минус 40оС до плюс 40оС. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

**Цвета:**

Серый, красно-коричневый