# Краска ВД-АК-211

ТУ 2316-102-05800142-2002

#### Описание:

Суспензия пигментов, наполнителей и функциональных добавок в стирол-акриловой дисперсии.

#### Область применения:

Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесно-волокнистых, древесностружечных поверхностей внутри помещений, а также обоев под покраску.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | для внутренних работ (белая) |
| Белизна покрытия, % , не менее  | 95  |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | 50  |
| рН краски  | 8-9  |
| Динамическая вязкость (по Брукфилду), МПа\*с  | 10  |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более  | 1  |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более  | 120  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±0,5)° С, с  | 12  |
| Смываемость пленки краски, г/м2, не более  | 2,0  |

#### Свойства:

Быстросохнущая, дает приятную матовую пленку с хорошими эксплуатационными свойствами, образует долговечное влагостойкое, грязеотталкивающее покрытие. Не оказывающие вредного воздействия на организм человека.

#### Расход:

80-150 г/м2.

#### Фасовка:

50кг, 12кг, 6кг, 3кг.

#### Хранение:

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, предохраняя от действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

#### Цвета:

В ассортименте 23 базовых цвета, соответственно у каждого цвета 7 оттеночных цветов. Возможно изготовление цветов по представленному образцу.