**Грунтовка АУ “Крата Экспресс”**

ТУ 2312-294-05800142-2011

**Область применения:**

Грунтовка АУ “Крата Экспресс” предназначена для грунтования металлических поверхностей различного назначения с повышенными требованиями ко времени высыхания. Грунтовка совместима с различными эмалями. Применяется в следующих системах покрытий: алкидных с различными модификациями, акриловых, нитроцеллюлозных, поливинилхлоридных, сополимервинилхлоридных, эпоксиэфирных, эпоксидных и др. Так же может применяться как самостоятельное покрытие.

Грунтовка АУ “Крата Экспресс” может применяться для защиты различных металлоконструкций гражданского и промышленного комплекса, а также в судоремонте и комплексном покрытии с алкидно-уретановыми эмалями “Крата Экспресс”.

**Описание продукта:**

Грунтовка Крата Экспресс – представляет собой суспензию пигментов и функциональных наполнителей в алкидно-уретановом пленкообразующем веществе, образующая после высыхания однородную матовую защитную пленку.

**Основные свойства:**

* барьерная и ингибиторная защита
* отличная адгезия
* образует твердое эластичное покрытие
* короткое время высыхания – 3 часа при 20°С
* устойчива к воздействию температур от минус 45 до плюс 60°С
* устойчива к действию нитроэмали
* может служить самостоятельным покрытием – срок эксплуатации не менее 3 лет.\*

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики  | Показатель  |
| Доля нелетучих веществ, % по массе по объему  | 60 50  |
| Плотность, г/см3  | 1,35  |
| Теоретический расход (40 мкм)  | 95 г/м2 (14,2 м2/л)  |
| Практический расход  | с  учетом соответствующих факторов потерь  |

*\*Заключение АНО “Сертификационный центр “ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары”*

**Растворители:**

Уайт-спирит, ксилол, сольвент и их смеси

**Расход:**

95 г/м2

**Фасовка:**

50л, 20л.

**Хранение:**

В сухом помещении при температуре от минус 40оС до плюс 40оС. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

**Цвета:**

Серый, красно-коричневый, эталон заказчика