# Грунтовка ВД-АК-035

ТУ 2316-226-05800142-2004

#### Описание:

Эмульсия на основе высококачественного стирол-акрилового связующего, с добавлением современных экологически безопасных функциональных добавок.

#### Область применения:

Применяется для подготовки и укрепления минеральных поверхностей (кирпичных, бетонных, цементных, оштукатуренных) перед проведением окрасочных работ водными красками.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики  | Показатель  |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С, не менее | 10-20 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | 15 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более  | 1  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)° С, с, не менее | 24  |

#### Свойства:

Грунтовка снижает впитывающую способность поверхностей, обеспечивает ровное нанесение красок и снижает их расход, укрепляет подложку и обеспечивает лучшее сцепление между подложкой и последующим слоем краски. Не содержит летучих токсичных компонентов, экологически безопасна. Пожаровзрывобезопасна, препятствует проникновению воды и неорганических солей их подложки в слой краски.

#### Расход:

60-80 г/м2.

#### Фасовка:

50 кг, 10 кг

#### Хранение:

В плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +30°С, предохраняя от действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.