**Грунт – эмаль “Грэмикор”**

ТУ 2312-351-05800142-2010

**Область применения:**

Грунт-эмаль Грэмикор предназначена для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей различного назначения с повышенными требованиями ко времени высыхания.  Грунт-эмаль образует гладкое (полуматовое, полуглянцевое) атмосферостойкое покрытие, устойчивое к временным обливам слабых растворов кислот, щелочей и бензинам.

Грунт-эмаль Грэмикор рекомендуется для защиты металлических поверхностей сельхозтехники, ж/д транспорта, надводной части судов и судовых надстроек, а также для защиты металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

**Описание продукта:**

Грунт-эмаль Грэмикор – представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и функциональных добавок в алкидно-уретановом лаке, образующая после высыхания однородную защитную пленку с высокими декоративными свойствами.

**Основные свойства:**

* барьерная защита
* отличная адгезия
* короткое время высыхания – 4 часа при 20°С и 30 минут при 70°С
* устойчива к воздействию температур от минус 40°С до плюс 60°С
* устойчива к действию УФ
* срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата составляет 6 лет\*

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Показатель |
| Доля нелетучих веществ, % по объему | 60±2 52±2 |
| Плотность, г/см3 | 1,25 |
| Теоретический расход (40 мкм) | 80г/м2 (15,6 м2/л) |
| Практический расход | с учетом соответствующих факторов потерь |
| Блеск покрытия по ФБ-2, % полуматовая | 20-35 |

*\* Заключение ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ “Виктория”, г. Хотьково*

**Растворитель:**

Уайт-спирит, ксилол, сольвент и их смеси

**Расход:**

80г/м2 Фасовка: 50л, 20л.

**Хранение:**

В сухом помещении при температуре от минус 40оС до плюс 40оС.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

**Цвета:**

Картотека RAL, эталон заказчика