**Грунтовка ГФ-021**

ГОСТ 25129-82

**Область применения:**

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей различного назначения под покрытие различными эмалями. Применяется в следующих системах покрытий: алкидных с различными модификациями, акриловых, нитроцелюлозных, поливинилхлоридных, сополимервинилхлоридных, эпоксиэфирных, эпоксидных и др.

**Описание продукта:**

Грунтовка ГФ-021 – представляет собой суспензию пигментов и функциональных наполнителей в пленкообразующем веществе, образующая после высыхания однородную матовую защитную пленку с хорошей адгезией к защищаемой поверхности и верхнему покрывному слою.

**Основные свойства:**

* барьерная и ингибиторная защита
* отличная адгезия
* устойчива к воздействию температур от минус 45 до плюс 60°С
* устойчива к действию нитроэмали
* нуждается в защите финишным слоем
* фактическое время высыхания 3 часа при 20°С.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Показатель |
| Доля нелетучих веществ, % по массе по объему | 74±354±3 |
| Плотность, г/см3 | 1,5 |
| Теоретический расход (40 мкм) | 100г/м2 (13,5 м2/л) |
| Практический расход | с  учетом соответствующих факторов потерь |

**Растворитель:**

Уайт-спирит, ксилол, сольвент и их смеси

**Расход:**

60-100г/м2

**Фасовка:**

50л, 20л.

**Хранение:**

В сухом помещении при температуре от минус 40оС до плюс 40оС. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

Грунтовка ГФ-021 серая: гарантийный срок хранения 24 месяца.

**Цвета:**

Серый, красно-коричневый